Dynamic Electrical Switching of DNA
Layers on a Metal Surface
Ulrich Rant †, Kenji Arinaga †‡, Shozo Fujita ‡, Naoki Yokoyama ‡,
Gerhard Abstreiter † and Marc Tornow †
† Technische Universität Muenchen
‡Fujitsu Laboratories Ltd.
Andrea Matic

---
Gliederung
- Einführung in die Technik
- Versuchsvorbereitungen
- Experimente und Ergebnisse
- Zusammenfassung
- Anwendungen

---
Einführung in die Technik
NEMOS
(nano-electro-mechanical-optical system)
- Anbringen von DNA-Strängen an eine Metallfläche in elektrolytischer Lösung
- Elektrisch bewirkte Rotation
- Messung von Position und Bewegung mit Hilfe von Fluoreszenz

---
Versuchsvorbereitungen
- 24mer Oligonukleotide (ss) mit Cy3 am 3´-Ende gefärbt
- Am 5´-Ende über Thiol-Linker an Au-Elektrode gebunden
Sequenz der Oligonukleotide:
5¢ HS-(CH2)6-TAG TCG GAA GCA TCG AAG GCT GAT-Cy3 3¢

---
- MCH-Schicht zur Vermeidung von Wechselwirkungen zwischen Goldfläche und geladenem DNA-Rückgrat
- Gegebenenfalls Hybridisierung
- Fluoreszenzmessung: Argon-Ionen-Laser, Glasfaser auf Elektrode, Spektrophotometer
- Wechselspannung an Au-Elektrode

---
Experimente und Ergebnisse
1) Zeitlicher Verlauf der Fluoreszenz

---
- DNA-Switching durch Wechselspannung erzeugt
- Lang anhaltende Funktionalität der DNA-Schicht
- Fluoreszenz abhängig vom senkrechten Abstand Cy3 – Au-Fläche:

---
2) Fluoreszenzmodulation in Abhängigkeit von der Teilchendichte
- Zuerst maximale Rotationsfreiheit maximale Fluoreszenzmodulation
- Erhöhung von σ Einschränkung der Rotationsfreiheit aufrechte Position gleichbleibende Fluoreszenz

---
3) Fluoreszenzmodulation in Abhängigkeit von der Frequenz
- Ab Grenzfrequenz: Fluoreszenzmodulation sinkt
- dsDNA kann leichter geswitcht werden
- Linearer Zusammenhang zwischen Grenzfrequenz und Frequenz des elektrochemischen Stroms

---
Diffuse Doppelschicht
(Gouy – Chapman - Doppelschicht)
- Ab Grenzfrequenz: nicht mehr ausreichend Zeit für Doppelschichtbildung vor dem nächsten Spannungswechsel
- Elektrische Wechselwirkung zwischen DNA und GC-schicht nimmt ab, und damit auch DNA-Switching und Fluoreszenzmodulation
- DNA-Bewegung schließlich durch thermische Fluktuationen bestimmt
Doppelschicht notwendig für kontrollierbares DNA-Switching!

---
- Ladung der dsDNA doppelt so groß wie von der ssDNA dsDNA stärker vom elektrischen Feld beeinflusst
- dsDNA stabiler als ssDNA
    Fluoreszenzmodulation bei dsDNA größer

---
4) Fluoreszenzmodulation in Abhängigkeit von Konzentration und Frequenz
- Bei hohem c fällt Potential schnell ab; Brown´sche Bewegung dominiert
- Ausdehnung GC-Schicht wird größer bei Verringerung von c
- ab bestimmten c: elektrische Energie größer als thermische Energie; maximale Floureszenzmodulation
- „Plateau maximaler Fluoreszenzmodulation“ bei geeigneter Wahl von c und f
Debye-Länge ~ c^(-1/2)

---
Zusammenfassung
- Verhalten einer DNA-Schicht auf einer Goldfläche in elektrolytischer Lösung gezielt beeinflussbar durch Variation der
  - DNA-Dichte auf der Goldschicht
  - Frequenz der Elektrodenspannung
  - Elektrodenladung und Salzkonzentration
- Höhere Effektivität beim Switchen von dsDNA als bei ssDNA

---
Anwendungen
- Untersuchung des Verhaltens und der Eigenschaften einzelner Moleküle sowie von zusammenhängenden Molekülschichten
- Label-free Microarrays und Biosensoren

---
Danke für eure Aufmerksamkeit!

---
Quellen
- Dynamic Electrical Switching of DNA Layers on a Metal Surface - Ulrich Rant, Kenji Arinaga, Shozo Fujita, Naoki Yokoyama, Gerhard Abstreiter, Marc Tornow
- http://origin-ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0006349503700460-gr2.jpg
- DNA Interactions with Polymers and Surfactants - Rita Dias, Bjorn Lindman
- Physikalische Chemie und Biophysik - Gerold Adam,Peter Läuger,Günther Stark
- http://userpage.fu-berlin.de/~lap/PCIII_EC_4.pdf
- http://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/ja908727d
- http://gunjanmehta-iitb.webs.com/proteomics%20review.pdf